Prohlášení o vlastnostech č. 21/CPR/2023

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. 	Identifikační kód výrobku: ROUDNICE - sušárna, frakce 0/4

Přírodní kamenivo drobné těžené, hornina štěrkopísek

2. 	Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

3. 	Výrobce:

Těžební písková s.r.o., č.p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO: 259 25 806

tel.: +420 731 412 061 (Libor Vrzáň), +420 495 451 323, e-mail: radka.hanuska@centrum.cz

- 4. 	Zplnomocněný zástupce: ‒

- 5. 	Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

- 6. 	Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu, EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

- Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392

7. 	Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky |  | Vlastnosti (vztahující se na použití podle): |  |  | Harmonizované technické specifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 |  |
| Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost |  |  |  |  | U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: EN 12620 platí odkaz na: EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043 platí odkaz na: EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242 platí odkaz na: EN 13242:2002+A1:2007 Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut. |
| - Frakce kameniva |  | 0/4 |  |  |  |
| - Zrnitost |  | GF85 | GA 90 | GF 85 |  |
| - Tolerance pro zrnitost DK a směsi |  | NPD | GTC10 | NPD |  |
| - Typická zrnitost DK a směsi propad na sítech: |  | 4 = 95 % ±5 % | 4 = 95 % ±5 % | NPD |  |
|  |  | 1 = 62 % hm. ±20 % | 2 = 80 % hm. ±10 % | NPD |  |
|  |  | 0,250 = 6 % hm. ± 20 % | 0,063 = 1 % hm. | NPD |  |
| - Objemová hmotnost |  | 2,626 Mg/m3 |  |  |  |
| Čistota |  |  |  |  |  |
| - Obsah jemných částic |  | f3 | f3 | f3 |  |
| - Kvalita jemných částic |  | NPD | NPD | NPD |  |
| Složky/Obsah |  |  |  |  |  |
| - Chloridy |  | ≤ 0,02 % hm. | - | - |  |
| - Sírany rozpustné v kyselině |  | AS0,2 | - | AS0,2 |  |
| - Celková síra |  | Vyhovuje | - | S1 |  |
| - Potenciální přítomnost humusu |  | Vyhovuje | - | Vyhovuje |  |
| - Obsah lehkých znečišťujících částic |  | ≤ 0,25 % hm. | mLPC0,25 | - |  |
| - Obsah oxidu uhličitého |  | NPD | - | - |  |
| Objemová stálost |  |  |  |  |  |
| - Objemová stálost-smršťování vysycháním |  | NPD | - | - |  |
| Nasákavost |  |  |  |  |  |
| - Nasákavost |  | WA24 1,5 | - | WA24 2 |  |
| Nebezpečné látky |  |  |  |  |  |
| - Emise radioaktivity |  | Index ≤ 1 | - | - |  |
| - Uvolňování těžkých kovů |  | NPD | NPD | NPD |  |
| - Uvolňování pol. aromat. uhlovodíků |  | NPD | NPD | NPD |  |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek |  | NPD | NPD | NPD |  |
| Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci |  |  |  |  |  |
| - Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci | Rozpínavost ASTM | 0,147 % | - | - |  |
|  | Rozpínavost ČSN 72 1179 | < 0,07 % | - | - |  |
|  | Chemická zkouška ČSN 72 1179 | D = 24, S = 44 mmol/l | - | - |  |

- Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

- Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

| V Kratonohách, 27.2.2023 | Jméno | Ing. Zdeněk Bárta, jednatel společnosti | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |