Prohlášení o vlastnostech č. 22/CPR/2023

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. 	Identifikační kód výrobku: ROUDNICE - sušárna, frakce 0/4

Přírodní kamenivo drobné těžené, hornina štěrkopísek

2. 	Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a inženýrské stavby

3. 	Výrobce:

Těžební písková s.r.o., č.p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO: 259 25 806

tel.: +420 731 412 061 (Libor Vrzáň), +420 495 451 323, e-mail: radka.hanuska@centrum.cz

- 4. 	Zplnomocněný zástupce: ‒

- 5. 	Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

- 6. 	Harmonizovaná norma: EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty

- Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392

7. 	Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky |  | Vlastnosti | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost |  |  | EN 13139:2002/AC:2004 |
| - Frakce kameniva |  | 0/4 |  |
| - Zrnitost – nadsítné a podsítné |  | Vyhovuje |  |
| - Typická zrnitost drobného kameniva ‒ Propady a tolerance |  | síto 4 = 95 % hm. ±5 % |  |
|  |  | síto 1 = 62 % hm. ±20 % |  |
|  |  | síto 0,250 = 6 % hm. ±25 % |  |
|  |  | síto 0,063 = 1 % hm. |  |
| - Hrubost nebo jemnost (propad sítem 0,500 mm) |  | CP |  |
| - Objemová hmotnost |  | 2,626 Mg/m3 |  |
| Čistota |  |  |  |
| - Obsah jemných částic |  | Kategorie 1 |  |
| - Kvalita jemných částic |  | NPD |  |
| Složky/obsah |  |  |  |
| - Chloridy |  | ≤ 0,06 % hm. |  |
| - Sírany rozpustné v kyselině |  | AS0,2 |  |
| - Celková síra |  | S1 |  |
| - Potenciální přítomnost humusu |  | Vyhovuje |  |
| - Obsah lehkých znečišťujících látek |  | ≤ 0,25 % hm. |  |
| Objemová stálost |  |  |  |
| - Látky rozpustné ve vodě (jen pro umělé kamenivo) |  | NPD |  |
| Nasákavost |  |  |  |
| - Nasákavost |  | WA24 2 |  |
| Nebezpečné látky |  |  |  |
| - Emise radioaktivity |  | Index ≤ 1,0 |  |
| - Uvolňování těžkých kovů |  | NPD |  |
| - Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků |  | NPD |  |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek |  | NPD |  |
| Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci |  |  |  |
| - Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci | Rozpínavost ASTM | 0,147 % |  |
|  | Rozpínavost ČSN 72 1179 | < 0,07 % |  |
|  | Chemická zkouška ČSN 72 1179 | D = 24, S = 44 mmol/l |  |

- Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

- Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

| V Kratonohách, 27.2.2023 | Jméno | Ing. Zdeněk Bárta, jednatel společnosti | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |