1392

14

Těžební písková s.r.o., č.p. 101, 503 24 Kratonohy, IČO: 259 25 806

tel.: +420 731 412 061 (Libor Vrzáň), +420 495 451 323, e-mail: radka.hanuska@centrum.cz

Výrobce:

Identifikační kód výrobku: ROUDNICE - sušárna, frakce 8/16

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: 24/CPR/2023

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby

- Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

- Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1392

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

| Základní charakteristiky |  | Vlastnosti (vztahující se na použití podle): |  |  | Harmonizované technické specifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 |  |
| Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost |  |  |  |  | U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: EN 12620 platí odkaz na: EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043 platí odkaz na: EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242 platí odkaz na: EN 13242:2002+A1:2007 Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut. |
| - Frakce kameniva |  | 8/16 |  |  |  |
| - Zrnitost |  | GC 85/20 | GC 85/20 | GC 85-15 |  |
| - Kategorie pro toleranci zrnitosti HK |  | NPD | G25/15 | GTC 25/15 |  |
| - Propad HK na středním sítě |  | ‒ | 32 % hm. | 32 % hm. |  |
| - Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index |  | SI20 | SI20 | SI20 |  |
| - Procentní podíl drcených a lám. zrn v HK |  | - | NPD | NPD |  |
| - Objemová hmotnost |  | 2,571 Mg/m3 |  |  |  |
| Čistota |  |  |  |  |  |
| - Obsah jemných částic |  | f1,5 | f1 | f2 |  |
| Afinita mez HK a asfaltovými pojivy |  |  |  |  |  |
| - Průměrný stupeň obalení-asfalt 50/70,70/100 |  | - | NPD | - |  |
| Odolnost proti drcení |  |  |  |  |  |
| - Odolnost proti drcení metodou LA |  | LA35 | LA30 | LA40 |  |
| Odolnost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu |  |  |  |  |  |
| - Odolnost proti ohladitelnosti do obrus. vrstev |  | NPD | NPD | - |  |
| Složky/Obsah |  |  |  |  |  |
| - Chloridy |  | ≤ 0,02 % hm. | - | - |  |
| - Sírany rozpustné v kyselině |  | AS0,2 | - | AS0,2 |  |
| - Celková síra |  | Vyhovuje | - | S1 |  |
| - Obsah lehkých znečišťujících částic |  | ≤ 0,05 % hm. | mLPC0,1 | - |  |
| Objemová stálost |  |  |  |  |  |
| - Objemová stálost - smršťování při vysychání |  | NPD | - | - |  |
| Nasákavost |  |  |  |  |  |
| - Nasákavost |  | WA24 1,5 | - | WA24 2 |  |
| Nebezpečné látky |  |  |  |  |  |
| - Emise radioaktivity |  | Index ≤ 1,0 | - | - |  |
| - Uvolňování těžkých kovů |  | NPD | NPD | NPD |  |
| - Uvolňov. polycykl. aromatických uhlovodíků |  | NPD | NPD | NPD |  |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek |  | NPD | NPD | NPD |  |
| Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování |  |  |  |  |  |
| - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování |  | F1 | F1 | F2 |  |
| - Zkouška síranem hořečnatým |  | NPD | NPD | NPD |  |
| Odolnost proti rozpadavosti čediče |  |  |  |  |  |
| - Ztráta hmotnosti po vaření |  | - | NPD | NPD |  |
| - Zvýšení součinitele LA po vaření |  | - | NPD | NPD |  |
| Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci |  |  |  |  |  |
| - Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci | Rozpínavost ASTM | 0,147 % | - | - |  |
|  | Rozpínavost ČSN 72 1179 | < 0,07 % | - | - |  |
|  | Chemická zkouška ČSN 72 1179 | D = 24, S = 44 mmol/l | - | - |  |